Позитивное изображение

- Оригинал должен быть абсолютно светонепроницаемым, не иметь изгибов и искривлений и должен абсолютно ровно лежать на поверхности, дабы предотвратить возможность бокового освещения.

- Подготовка поверхности: обезжирить поверхность перед нанесением.

- После того, как поверхность обезжирена, очень важно, чтобы она была полностью высушена, так как остатки влаги влияют на сцепление светочувствительного покрытия с поверхностью.

Нанесение

Процедура нанесения светочувствительного покрытия на очищенную и обезжиренную плату может быть выполнена и при дневном освещении. Темное помещение для этого не потребуется, однако следует избегать попадания прямых солнечных лучей, поскольку покрытие чувствительно к ультрафиолетовому излучению. Для лучшего качества очень важно отсутствие пыли в помещении.

- Поместите плату на горизонтальную или слегка наклоненную поверхность и нанесите препарат с расстояния примерно 20 см. Лучше всего наносить слой непрерывно, волнистыми линиями, начиная из верхнего левого угла. В этом случае покрытие будет равномерным.

- После того, как поверхность примет вид апельсиновой корки, напыление можно прекратить.

- Через некоторое время сформируется однородный светочувствительный слой. Если было нанесено слишком много препарата, то формирование покрытия займет больше времени, а сама пленка получится неравномерной. Во время напыления аэрозоль не следует наклонять слишком сильно. В противном случае, при полупустом баллоне, препарат будет разбрызгиваться.

- До того, как обработанная плата подвергнется засвечиванию, её следует хранить в темном и прохладном месте.

- Перед нанесением покрытия убедитесь, что баллон имеет комнатную температуру.

Сушка

- Платы перед засвечиванием должны быть высушены в темноте, если Вы желаете достичь хороших показателей качества передачи изображения и прочности сцепления покрытия с поверхностью. Эту процедуру можно выполнить в сушильном шкафу, в печи с термоконтролем или при помощи инфракрасного излучения. Рекомендуемая температура не выше 70-80 °С. Не нужно сразу подвергать плату нагреву до данной температуры. Нагревайте медленно, постепенно доводя до конечной температуры. Быстрая сушка может стать причиной неполного удаления растворителя и неравномерного формирования фоточувствительного слоя.

- Предварительно высушив плату при более низких температурах, постепенно поднимите нагрев до 70-80 °С, продолжая сушку в этом интервале еще минут 15-20. Неполная сушка приводит к образованию дефектов на покрытии и потере сцепления с платой.

Засвечивание

- Наилучший результат достигается при использовании ультрафиолетовых ламп, например кварцевой лампы (Philips HPR125) или ртутной лампы. Чаще всего необходимо воздействовать достаточным количеством интенсивного ультрафиолетового излучения с длинной волны 310-440 нм. Хорошие результаты достигались при освещении лампой мощностью 200 Вт в течение около 10 минут с расстояния 30-40 см.

- Время экспозиции определяется длинной волны, а не мощностью лампы. Наиболее благоприятный спектр чувствительности светочувствительного слоя находится в интервале от 330 до 420 нм. Если покрытие нанесено на стеклянную поверхность, то требуется большее время выдержки, поскольку стекло поглощает до 65% ультрафиолетовых лучей. В такой ситуации увеличьте время выдержки или используйте чистое стекло или плексиглас. Используйте только позитив оригиналы высокого качества.

Проявка

- Высушенный и засвеченный светочувствительный слой можно проявлять при дневном освещении, следя за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в помещение.

- Приготовьте проявитель: раствор 7 грамм каустической соды (NaOH) в одном литре воды. Проявитель должен иметь температуру 20-25 °С. Низкая температура замедляет процесс проявки, высокая – ускоряет, но уменьшает резкость изображения.

- После проявки промойте плату в проточной воде. Для правильно экспонированных слоев время проявки лежит в пределах от 30 до 60 секунд при использовании свежего проявителя. Никогда не добавляйте свежий проявитель в уже использованный. Всегда используйте свежий проявитель.

Травление

Светочувствительное покрытие POSITIV RESIST устойчиво к кислотным растворам хлорида железа, персульфату аммония, хромовой кислоте, хлористо-водной и фтористо-водной кислотам, если оно нанесено на стеклянную поверхность. В настоящее время в большинстве случаев травление производится персульфатом аммония и хлористо-водной кислотой.

Краткое описание процессов:

На основе персульфата аммония (NH4)2S2O8. Пропорции смеси: 35 г персульфата аммония на 65 мл воды. Травление занимает около 10 минут, в зависимости от площади, которую нужно протравить. Используется теплый (40 °С) раствор. По окончании промыть в проточной воде.

На основе хлористо-водной кислоты. Пропорции смеси: 200 мл хлористо-водной кислоты (HCl 35%), 30 мл перекиси водорода (H2O2 30%), 770 мл воды.

Смесь нужно использовать с особой осторожностью. Следует избегать контакта с кожей. При попадании немедленно промыть водой. Также очень важно защищать глаза. Время травления сильно зависит от активности и температуры раствора. При использовании очень активного раствора комнатной температуры процесс длится около 10 минут. По окончании платы промыть в проточной воде.

Очистка

Фрагменты дорожек следует удалить с оставшегося после травления слоя. Это можно сделать при помощи органических растворителей, например ацетона.

Температурный режим и условия хранения

Срок годности препарата POSITIV RESIST – до одного года при температуре хранения от 8 до 12 °С. Перед применением препарат необходимо довести до комнатной температуры.